## Slide 1
Всероссийская конференция “III Российский день редких земель”, 20-21 февраля 2017, Новосибирск, Россия
КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ (NH4)2Ce(NO3)6 КАК ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ ИОНОВ ЦЕРИЯ И КИСЛОРОДА
Д.И. Галимова, Д.Р. Газееваа, Р.Г. Булгаковб
а) ФГБУН Институт нефтехимии и катализа Российской Академии Наук, г. Уфа
б) ФГБУН Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: galimovdi@mail.ru
Спектр хемилюминесценции
Предполагаемая схема генерации эмиттеров в хемилюминесцентной системе «(NH4)2Ce(NO3)6-H2O-C6H6»
Обнаружена необычная хемилюминесценция (ХЛ), которая возникает в гетерогенной системе «(NH4)2Ce(NO3)6-H2O-C6H6».
В качестве эмиттеров ХЛ идентифицированы электронно-возбужденные состояния иона Ce3+ (λХЛ = 335 нм), синглетного кислорода 1О2 (излучение при 1270 нм) и его димера (1О2)2 (λХЛ = 490, 645, 715 нм).
Ионы Ce3+* и молекулы кислородных эмиттеров 1О2 и (1О2)2 генерируются в реакции ионов Ce4+ с водой и пероксидом водорода.
Максимальные значения интенсивности и светосуммы ХЛ наблюдаются при 100-кратном избытке воды по отношению к иону церия.
ХЛ возбуждается только в гетерогенной системе и полностью отсутствует в гомогенном растворе (NH4)2Ce(NO3)6 в воде.
Благодаря активной поверхности кристаллов (NH4)2Ce(NO3)6 осуществляется заселение такого высокого по энергии уровня иона Ce3+*, как 5d1-возбужденное состояние (λФЛ = 356 нм, 3.5 eV).
Обнаруженная ХЛ – первый пример экспериментальной регистрации возбужденного иона Ce3+* в химической реакции.