## Slide 1
Всероссийская конференция “III Российский день редких земель”, 20-21 февраля 2017, Новосибирск, Россия
АЛКИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИТТРИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЗАМЕЩЕННЫЕ ДИФЕНИЛМЕТИЛЬНЫЕ ЛИГАНДЫ – СИНТЕЗ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА
А. Фаюми, Д.М. Любов, А.А. Трифонов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева Российской академии наук
e-mail: adfu_87@hotmail.com
Лиганд был получен по реакции кросс-сочетания Стилле между бис(2-бромо-4-(третбутил)фенил)метаном, либо бис(2-иодо-4-(третбутил)фенил)метаном и трибутилимидазололовом в присутствии 5% Pd[PPh3]4
Показано, что при действии на 3 ди- и триалкильных производных лантанидов происходит селективная активация связи C-H дифенилметана с образованием новых смешано-алкильных комплексов {[4-tBu-2-(1-MeC3H2N2)C6H3]2CH}Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln = Y (4), Nd (5)) и {[4-tBu-2-(1 MeC3H2N2)C6H3]2CH}Y(CH2SiMe3)[AmdOMe] (6).
Полимризация изопрена в присутствии комплексов 4-6
борат: TB = [CPh3][B(C6F5)4], HNB = [HNMe2Ph][B(C6F5)4]
Комплекс 4
t = 4,6 ч
PDI = 1.95, 2.2
Mn =36.3× 10-3, 233.9× 10-3
Комплекс 5
t = 6,6 ч
PDI = 2.9, 2.01
Mn = 22.8 × 10-3, 135.9 × 10-3
Комплекс 6
t = 12, 12 ч
PDI = 3.07, 1.52
Mn = 41.3 × 10-3, 93.3 × 10-3
Chart: 
| 1,4-cis | 1,4-trans | 3,4
TB | 64.1 | 11.6 | 24.3
HNB | 68.5 | 12.3 | 19.2
Chart: 
| 1,4-cis | 1,4-trans | 3,4
 | 79.9 | 10.5 | 9.6
 | 83.4 | 9.2 | 7.4
Chart: 
| 1,4-cis | 1,4-trans | 3,4
 | 59.9 | 10.1 | 29.4
 | 20 | 6.9 | 73.1