## Slide 1
Всероссийская конференция “III Российский день редких земель”, 20-21 февраля 2017, Новосибирск, Россия
комплексы лантаноидов на основе гетероциклического политопного лиганда: синтез и фотофизические свойства
В.В.Хистяева, Е.В.Грачева
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии
Благодарности: Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-10064 с использованием ресурсных центров Научного парка СПБГУ: «Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава вещества», «Оптические и лазерные методы исследования вещества».
e-mail: v.v.khist@gmail.com
В.В. Хистяева
Е.В.Грачева
Для сенсибилизации эмиссии ионов лантаноидов Ln(III) был синтезирован N4-гетероциклический лиганд, несущий сопряженную полиароматическую систему. На его основе были синтезированы трис-бетадикетонатные комплексы для всего ряда лантаноидов 1-12.
Все комплексы были охарактеризованы с помощью
1H спектроскопии ЯМР и
ИК-спектроскопиии
Спектр 1H ЯМР комплекса 12 (ацетон)
ИК спектры комплексов 1-12
(таблетки KBr)
ИК спектры комплекса 5 и смеси свободных лигандов
(таблетки KBr)
Эффект «антенны» обнаружен для комплексов 2, 3, 4 и 11, которые демонстрируют яркую люминесценцию в твердой фазе как при 77 K, так и при комнатной температуре.
Спектры эмиссии комплексов 2 ,3, 4, 11
в твердой фазе при комнатной температуре
Спектры эмиссии комплексов 2, 3, 4, 11
в твердой фазе при 77 K
На основании данных РСА было установлено, что комплексы 1-12 имеют идентичное строение
Структура комплекса 3